## Slide 1: 強誘電体の誘電特性
1513028 川瀬 拓実

## Slide 2: 目的
強誘電体における誘電率の周波数特性及び温度特性を 調べる。

## Slide 3: 原理
電気分極
電気双極子モーメントの総和で表される。
電気双極子モーメントが発生する条件は３つ。

## Slide 4: 電子分極
外部電場を印加

## Slide 5: イオン分極
外部電場を印加

## Slide 6: 配向分極
外部電場を印加
有極性分子が外部電場によって方向を変える。

## Slide 7: 誘電率
電束密度
誘電率
通常複素数で表される。

## Slide 8: 複素誘電率
試料をとの並列回路とみなす。 は損失係数。

## Slide 9: キュリーワイス則
電子分極、イオン分極は温度依存しない→とおく
配向分極は温度依存する 強誘電体の誘電率（配向分極の誘電率）は 常誘電相で以下の式に従う。
は外挿キュリー温度

## Slide 10: 圧電性
結晶に外力を印加すると分極が発生する。
→圧電効果
電場を印加すると歪が発生する。
→逆圧電効果
ある周波数領域では共振を起こし、誘電率が大きく変わる。

## Slide 11: 実験（温度依存性）
室温(293K)から100Kまで温度を下げながら 周波数1kHzで複素誘電率の値を計測
実部と虚部の温度依存性をグラフにした。

## Slide 12: 実験（周波数依存性）
室温,-40℃,-80 ℃,-100 ℃,-120 ℃,-140 ℃ にて各周波数での複素誘電率を計測
実部と虚部の周波数依存性をグラフにした。

## Slide 13: 結果（温度依存性）
図１ 誘電率の温度依存性.
誘電率の実部が最大値をとるのは

## Slide 14
図２ 誘電率の実部の逆数の温度依存性.
となるを求めると